|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FTM® Spiral Chute Model Specifications**  email: customer@sinoftm.comModel Specifications email: customer@sinoftm.co | | | | |
| Model | DL2000 | DL1500 | LL1200 | LL900 |
| External diameter (mm) | 2000 | 1500 | 1200 | 900 |
| Inner diameter (mm) | 360 | 250 | 220 | 180 |
| Screw distance (mm) | 1200 | 900-675 | 720/540 | 540/360 |
| Ratio (scroll distance/diameter) | 0.6 | 0.6 | 0.6/0.45 | 0.6/0.4 |
| Transverse obliquity (°) | 9° | 9° | 9° | 9° |
| Star | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
| Turn | 3.5 | 4 | 4/5 | 4/5 |
| Feeding size (mm) | 0.4-1 | 0.03-1 | 0.03-0.3 | 0.03-0.3 |
| Feeding thickness (%) | 20-45 | 30-45 | 30-50 | 30-50 |
| Processing capacity (t/h) | 15-40 | 8-16 | 4-6 | 2-3 |
| Area (㎡) | 5.7 | 3.3 | 2 | 1.2 |
| Height (mm) | 6.6-8 | 5.5 | 5.23 | 3.2 |

spiral chute

Email: customer@sinoftm.com

Website: http://www.miningftm.com/products/mineral-processing-equipment/spiral-chute/